标准差异及补充测试要求

JB/T 10437—2024《电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料》，新修旧版本差异如下：

——修改了适用范围，由“低密度聚乙烯”改为“聚乙烯”（见第1章，2004版第1章）；

——增加了电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料各品种的表示清单（见表1）；

——删除了YJG-35型号（见2004版表1）

——增加了90℃体积电阻率测试项目（见表2）；

——修改了杂质含量的指标要求（见5.3，2004版5.3）；

——修改了硅烷交联聚乙烯绝缘料试样制备方法（见6.2.2，2004版6.2.2）；

——增加了硅烷自交联料试样制备方法（见6.2.2）；

——修改了辐照交联聚乙烯绝缘料试样制备方法（见6.2.3, 2004版6.2.3）

——修改了冲击脆化温度试验试片厚度（见6.4，2004版6.4）；

——增加了90℃体积电阻率试验方法（见6.8）；

——修改了组批要求为40t（见7.2，2004版7.2）；

——删除了附录A凝胶含量试验方法中十氢奈试剂（见2004版附录A）；

——修改了附录A凝胶含量试验方法中二甲苯的纯度为分析纯（见附录A，2004版附录A）；

补充测试要求：

执行旧版标准中报告中，涉及到检测方法或要求有变化的，该型号样品重新送样测试，测试项目至少覆盖差异检测项目。