新旧标准差异对照表

新版标准：CQC1629-2024 特种电线电缆用塑料试验要求技术规范

旧版标准：CQC1629-2020 特种电线电缆用塑料试验要求技术规范

	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异实验

	4.1.2
	热重分析（TG）
	ISO11358
	要求见GB/T 33047.1—2016 塑料 聚合物热重法(TG) 第1部分：通则。


	实际测试相同

	4.1.6
	砷（As）元素分析
	无
	砷（As）元素分析
	

	4.2
	判定要求
	热重分析（TG）监督判定要求

曲线的形状和变化趋势（拐点和降解的速率等）无明显变化；

降解变化数量相同；

降解起始温度、终止温度和一阶微分峰温变化不大于25℃；

各降解段降解量和残余量变化不大于8%。
	热重分析（TG）监督判定要求

曲线的形状和变化趋势（拐点和降解的速率等）无明显变化；

降解变化数量相同；

降解起始温度、终止温度和一阶微分峰温变化不大于15℃；

各降解段降解量和残余量变化不大于4%。
	标准发布之后的新监督周期按照新要求

	4.2
	热重分析（TG），红外光谱（IR）取样
	从粒料取样
	成品电缆取样
	之后证书重新测试，原涉及单元也重新测试


新版标准：JB/T 10436-2022 电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料

旧版标准：JB/T 10436-2004 电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料

	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异实验

	6.2.1、6.2.3
	交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料和护套料的性能要求
	表1、表2
	见6.2.1、6.2.3


	补充差异测试

	表2
	增加了绝缘料型号YJZ-150
	无
	见表2
	原标准无，新产品按照新要求测试

	表3
	增加了护套料型号HYJZ-150 、HYJZF-150
	无
	见表3
	

	4.2
	硅烷交联聚烯烃料试样制备方法
	旧标准6.2.2
	见7.2.2
	按照新标准条款要求


新版标准：YD/T 760-2023 通信电缆用聚烯烃绝缘料

旧版标准：YD/T760-1995 市内通信电缆用聚烯烃绝缘料

	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异实验

	
	标准名称
	市内通信电缆用聚烯烃绝缘料
	通信电缆用聚烯烃绝缘料
	

	范围
	范围
	见第1章
	绝缘料包括实心绝缘料和泡沫绝缘料
	

	第3章
	术语和定义
	无
	见第3章
	

	3.1、表1、表2和 表3
	中密度实心聚乙烯绝缘料和中密度泡沫聚乙烯绝缘料
	3.1、表1、表2和 表3
	无
	新标准删除

	4.1和表2
	用于实心绝缘层的线性低密度聚乙烯绝缘料及要求
	无
	见4.1和表2
	按照新标准条款要求

	
	用于物理发泡绝缘层的低密度聚乙烯绝缘料和用于物理发泡绝缘层的高密度聚乙烯绝 缘料及要求
	
	
	

	4.1和表3
	用于化学发泡绝缘层的低密度聚乙烯绝缘料和用于化学发泡绝缘层的聚丙烯绝缘料及 要求
	
	见4.1和表3
	

	表3
	项目名称
	拉伸屈服强度
	拉伸强度
	实施后按照新名称

	表2、表3
	
	断裂伸长率
	断裂标称应变
	

	表2、表3和6.9
	
	氧化诱导期
	氧化诱导时间
	

	表2和6.14
	
	水分
	含水量
	

	6.7
	删除了“介电常数和介质损耗因数”在100kHz 频率的测试要求
	表2和 5.5.8
	无
	

	5.5,6.19
	加了净质量的要求和试验方法
	无
	见5.5,6.19
	按照新标准条款要求

	第7章
	增加了检验规则
	无
	第7章
	

	8.3,8.4
	增加了运输和贮存要求
	无
	见8.3,8.4
	

	6.2.1
	删除了附录A 聚乙烯绝缘全性能、聚丙烯绝缘料电气性能试验的制备
	附录A
	内容融合到条文中
	

	6.2.1
	删除了附录B 聚丙烯绝缘料试样的制备
	附录B
	
	

	6.2.2
	删除了附录C 泡沫聚乙烯绝缘料试样的制备
	附录C
	
	

	6.12
	删除了附录D 耐热应力开裂性能试验方法
	附录D
	
	


